文件

浙药监械〔2020〕1号

浙江省药品监督管理局 浙江省经济和信息化厅关于印发浙江省应急使用医用口罩和医用

防护服生产企业基本要求的通知

各市市场监督管理局、各市经济和信息化局：

为保证医用口罩和医用防护服的防疫需求，根据《浙江省新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作领导小组办公室关于加快组织口罩生产的通知》（省疫情防控办〔2020〕33号），现制定《浙江省应急使用医用口罩生产企业基本要求》《浙江省应急使用医用一次性防护服生产企业基本要求》（见附件，以下简称《基本要求》）。请各地市场监管、经信部门根据《基本要求》，指导“民转医”企业做好医用口罩或医用一次性防护服的生产能力评估工作，并就有关事项明确如下：

一、企业自评。生产企业根据自身生产条件和生产能力，对照《基本要求》进行自我评估判定，认为符合医用口罩或医用防护服生产企业基本要求的，向所在地的市级市场监管部门或经信部门（以下简称“市局”）提出申请。

二、市局核实。市局对照《基本要求》对企业生产条件符合情况进行了解核实，认为符合上述生产企业基本要求的，指导企业生产样品并送样检验，同步向省药品监督管理局（以下简称“省局”）申请产品注册应急审批。产品注册应急审批按照《关于发布防控新型冠状病毒感染的肺炎疫情所需医疗器械应急审批程序的公告》（2020年第2号，已在省局网站公布）要求执行。

三、应急审批。省局按照检验检测、注册核查、技术审评“三同步”原则对符合《基本要求》的企业进行产品注册应急审批，符合要求的，核发医疗器械注册证（备注“应急审批”），各市局同步核发医疗器械生产许可证（备注“应急审批产品”）。

四、生产改进。企业获得应急审批注册证后，尽快组织正式批量生产，加强内部质量管理，确保产品质量和供应保障。对照《医疗器械生产质量管理规范》、国家标准和行业标准的相关要求，边生产边整改边完善，逐步达到《医疗器械生产质量管理规范》要求，确保产品质量安全。应急审批注册证有效期截止后，企业需继续生产销售医疗器械，审评符合法定许可条件的，可以核发正式的医疗器械注册证。

附件：1.浙江省应急使用医用口罩生产企业基本要求

2.浙江省应急使用医用一次性防护服生产企业基本要求

浙江省药品监督管理局           浙江省经济和信息化厅

2020年2月16日

（此件公开发布）

附件1

浙江省应急使用医用口罩生产企业基本要求

- 适用范围

本《基本要求》适用于符合《GB 19083-2010 医用防护口罩技术要求》的医用防护口罩、符合《YY 0469-2011 医用外科口罩》的医用外科口罩和符合《YY/T 0969-2013 一次性使用医用口罩》的一次性使用医用口罩。

二、生产基本要求

（一）机构和人员。

1.具有医用口罩生产管理人员、实际操作技能人员和检验人员。

2.能够保证人员符合健康要求，禁止有传染病的人员直接接触产品。

（二）厂房与设施设备。

医用口罩生产企业的生产环境至少应符合以下基本要求，必要时应对现有厂房进行改造：

1.应当有缓冲区，用于人员进出车间时的洗手、换鞋、更衣和清洁消毒。

2.应当保证生产环境整洁，有适当的照明、温度、湿度和通风控制条件。

3.应当具有医用口罩的相应生产设备。

4.应当配备出厂放行的检测设备，出厂检验也可委托有检验资质的第三方检验机构（企业）进行检验。

5.应当配备足够数量的消毒设施（如紫外线灯），每天对生产环境进行消毒杀菌处理。

（三）原材料要求。

1.能够对医用口罩生产所用的无纺布、熔喷过滤材料、纱布等原材料控制好微生物指标，符合医用口罩质量要求。

2.应当与原材料供应商签订质量协议，明确采购质量和保证供应要求。应提供原材料供应商出具的质保证明或检验报告。

（四）质量控制。

能够有专人负责生产和放行管理。

以无菌形式提供的医用口罩，应当选择适宜灭菌方法，包装材料应满足灭菌要求。企业可自行灭菌或委托灭菌。

三、产品主要技术要求

对企业生产的样品检测必须符合以下要求：

- 医用防护口罩关键指标。

GB19083-2010中4.1口罩基本要求、4.2鼻夹、4.3口罩带、4.4过滤效率、4.5气流阻力、4.6合成血液穿透、4.7表面抗湿性、4.12密合性。

- 医用外科口罩关键指标。

YY0469-2011中4.1外观、4.2结构与尺寸、4.3鼻夹、4.4口罩带、4.5合成血液穿透、4.6过滤效率、4.7压力差。

- 一次性使用医用口罩关键指标。

YY/T 0969-2013中4.1外观、4.2结构与尺寸、4.3鼻夹、4.4口罩带、4.5细菌过滤效率、4.6通气阻力。

除上述指标外，非无菌形式提供的关键指标还包括微生物指标；无菌形式提供的关键指标还包括无菌、环氧乙烷残留量（若适用）。

本《基本要求》自2020年2月  日起执行，仅限于新冠肺炎疫情期间使用，待疫情结束后自动失效。

附件2

浙江省应急使用医用一次性防护服生产企业

基本要求

- 适用范围

本《基本要求》适用于符合《GB 19082-2009 医用一次性防护服》的医用一次性防护服。

二、生产基本要求

（一）机构和人员。

1.具有医用一次性防护服生产管理人员、实际操作技能人员和检验人员。

2.能够保证人员符合健康要求，禁止有传染病的人员直接接触产品。

（二）厂房与设施设备。

医用防护服生产企业的生产环境至少应符合以下基本要求，必要时应对现有厂房进行改造：

1.应当有缓冲区，用于人员进出车间时的洗手、换鞋、更衣、清洁消毒及原材料的清洁。

2.应当保证车间地面和工作台面卫生，有适当的照明、温度、湿度和通风控制条件。

3.应当能够采购到生产一次性防护服的设备（如缝纫机、贴胶机等）。

4.应当配备出厂放行的检测设备，出厂检验也可委托有检验资质的第三方检验机构（企业）进行检验。

5.应当配备足够数量的消毒设施（如紫外线灯），每天对生产环境进行消毒杀菌处理。

（三）原材料要求。

1.原材料应优先从防护服面料供应商购入，控制好微生物指标，符合医用防护服质量要求。

2.应当与原材料供应商签订质量协议，明确采购质量和保证供应要求。应提供原材料供应商出具的质保证明或检验报告。

（四）质量控制。

有专人负责生产和放行管理。

以无菌形式提供的医用防护服，应当选择适宜灭菌方法（面料应能符合环氧乙烷或Co60辐照灭菌要求），包装材料应满足灭菌要求，企业可自行灭菌或委托灭菌。

三、产品主要技术要求

对企业生产的样品检测必须符合以下要求：

GB19082-2009中4.1外观、4.4液体阻隔功能（4.4.1抗渗水性、4.4.2透湿量、4.4.3抗合成血液穿透性、4.4.4表面抗湿性）、4.5断裂强力、4.7过滤效率、4.9抗静电性。

除上述指标外，非无菌形式提供的关键指标还包括微生物指标；无菌形式提供的关键指标还包括无菌、环氧乙烷残留量（若适用）。

本《基本要求》自2020年2月  日起执行，仅限于新冠肺炎疫情期间使用，待疫情结束后自动失效。

浙江省药品监督管理局办公室 2020年2月16日印发

# Text boxes

浙江省药品监督管理局

浙江省经济和信息化厅